***Műszaki adatlap***

**Hidegburkolat ragasztási rendszer**

**Murexin Kft.** H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2

Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36

e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

**4080-01/01 KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, gültig ab: 5.1.2009, IKA, 1**

**KMG 25 Speciál**

**ragasztóhabarcs**

***()***

**> flexibilis**

**> jó feldolgozhatóság**

**> nagy szilárdság**

**Terméktulajdonságok**

Cementbázisú, flexibilis, por alakú, élelmiszer barát, víz- és

fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő,

vékonyágyazású (max. 4 mm), ragasztóhabarcs.

**Alkalmazhatóság**

Kerámia csempék, burkolólapok, mozaikok, klinkerlapok,

gress lapok, valamint hasított lapok (melyek vízfelvétele 0,5

%-nál nagyobb) ragasztására bel és fedett kültérben,

cementbázisú falon és aljzaton padlófűtésre is. Szerelt és

megfelelően merevített gipszkartonra történő burkolat

ragasztásra is alkalmas.

**Termékadatok**

**Kiszerelés**:

25 kg papírzsák 54 zsák / 1350 kg / raklap

**Tárolás:**

Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan

csomagolásban kb. 12 hónapig

**Műszaki adatok**

Vízigény kb. 0,32 l/kg(=32%)

Pihentetési idő nincs

Fazékidő kb. 4 óra

Nyitottidő kb. 30 perc

Korrigálhatóság kb. 5 perc

max.

Rétegvastagság

4 mm

**Anyagszükséglet**:

Kb. 3 kg/m2, burkolólap típusától függően

Fogazat 3 6 10 mm

Anyagigény kb. 1,5 2,5 3,5 kg/m2

**Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok**

MSZ EN 12004 szerint C2 T

**Bedolgozás**

**Javasolt szerszám:**

Elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény,

kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvas fogazatmérete a

burkolatnak megfelelő legyen.

**Alapfelület:**

Az alapfelületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak,

festék és leválasztószer mentesnek, olaj és zsírmentesnek

kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően.

Megfelel:

Minden, építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra,

esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra,

gipsz építőelemekre.

Nem megfelelő:

Fára, fémre, műanyagra és minden olyan alapfelületre,

melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

**Keverés:**

Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a

csemperagasztót, és lassú fordulatú keverőgéppel

csomómentes, homogén masszává keverjük az anyagot.

Keverési idő kb. 3 perc.

Keverési arány:

kb. 8 liter víz (megfelel kb. 0,32l/kg)

minden 25kg Murexin KMG 25 SPECIÁL

ragasztóhabarcshoz.

**Feldolgozás:**

***Műszaki adatlap***

**Hidegburkolat ragasztási rendszer**

**Murexin Kft.** H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2

Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36

e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

**4080-01/01 KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, gültig ab: 5.1.2009, IKA, 2**

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani,

majd a csemperagasztót fogazott glettvassal egyenletes

rétegvastagságban hordjuk fel a még nedves felületre és a

burkolólapokat a ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén

eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. A

ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal

tisztítsuk meg. A lapok beágyazódásának mértéke beltérben

legalább 65 %-os, kültérben legalább 90 %-os legyen.

Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett

helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali

ragasztókenés szükséges. (Buttering Floating)

Kültérben a burkolatot min. 1%-os lejtéssel kell kialakítani.

Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás

javasolt.

**Utókezelés:**

Az elkészült burkolatot kb. 24-48 óráig védjük a mechanikai

terheléstől. (Ne járkáljunk rajta!)

**Rendszerkiegészítő termékek**

**Felület javítás, kiegyenlítés**

Murexin **AM 20** Kiegyenlítőhabarcs

Murexin **ST 12** Aljzatkiegyenlítő

Murexin **ST 25** Standard Aljzatkiegyenlítő

Murexin **OS 50** Objekt Plus aljzatkiegyenlítő

Murexin **NE 30** Extrém aljzatkiegyenlítő

**Alapozás**

Murexin **LF 1** Mélyalapozó

Murexin **D 7** Alapozó

**Fontos figyelmeztetés!**

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat

mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.

Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet

gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető

hozzá!

**Munkavédelem**

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék

elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági

adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi

kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem

alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának

elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne

minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről

ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a

kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő

kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.