**Műszaki adatlap Hidegburkolat ragasztási rendszer**

 Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2 Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36 e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu 4103-00/01

Extra csemperagasztó, gültig ab: 28.11.2007, FGU, 1

 **Extra csemperagasztó () > greslapokhoz is
 Terméktulajdonságok** Por alakú cementbázisú, emelt minőségű, víz és fagyálló, flexibilis, csökkentett lecsúszással, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs vékonyágyazású burkolatragasztáshoz. Megfelel az MSZ EN 12004 minőségi szabvány, C2 T osztály besorolásának.

 **Alkalmazhatóság** Alkalmas csempék, kerámia lapok, mozaikok természetes és műkövek, klinker burkolólapok falra és padlóra történő ragasztásakor kül- és beltérben egyaránt.

**Termékadatok**Kiszerelés: 25 kg/ zsák      54 zsák/1350 kg raklaponként

 **Tárolás, szállítás:**Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban legfeljebb 12 hónapig.

**Műszaki adatok**

Vízigény kb. 0,32 l/kg Fazékidő kb. 4 óra Korrigálható kb. 5 perc
Anyagszükséglet kb. 3 kg/m2 csempehátlap típusától függően max. rétegvastagság 5 mm Járható kb 24 óra múlva
Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok EN 12004

**Bedolgozás**Javasolt szerszám: Lassú fordulatszámú, elektromos keverő, megfelelő keverő edény, kőműves kanál, fogas simító, szivacs.

Alapfelület: Az alapfelületnek tökéletesen száraznak, pormentesnek, valamint olaj-, zsír és leválasztó szer mentesnek, fagymentesnek, hordképesnek, alaktartónak, málló részektől mentesnek kell lennie, az ÖNORM B2207 szabványnak megfelelően.

 Alkalmas: Minden építéskor szokásos alapfelületen, mint pl. Beton, vakolat, esztrich, falazott szerkezet, klinker, könnyű és pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton lapok, gipszfal elemek, anhidritesztrich,

 Nem alkalmas: fára, fémre, műanyag felületre, valamint a cementkötésű aljzatokban a zsugorodás teljes befejeződése előtt.

Feldolgozás: Fogazott glettvassal egyenletes réteg-vastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. Ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba: - beltérben legalább 65 %-os, - kültérben legalább 90 %-os legyen.

Utókezelés: Az elkészült burkolatot  kb. 48  órán keresztül védeni kell a mechanikai terheléstől!

**Műszaki adatlap**

 Hidegburkolat ragasztási rendszer Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2 Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36 e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu 4103-00/01 Extra csemperagasztó, gültig ab: 28.11.2007, FGU, 2

 **Rendszerkiegészítő termékek**

Javítás és Kiegyenlítés: Murexin AM 20 Kiegyenlítő habarcs, Murexin ST 12 , Murexin Extrém aljzatkiegyenlítő

Alapozás: Murexin LF mélyalapozó, Murexin D4 tapadóhíd

Fontos figyelmeztetés! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

**Munkavédelem** Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján. Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.